|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品系列  Products | 可选执行标准  Standard | 牌 号  Grade | 宽度规格，mm  Width，mm | 厚度规格，mm  Thickness，mm |
| 结构钢  Structural steel | GB/T 3274  T/SSEA 0030 | Q235B | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| GB/T 3274  T/SSEA 0031 | Q355B |
| JIS G3132 | SPHT1 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| SPHT2 |
| 集装箱板  Containers Steel | JIS G3125 | SPA-H | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高碳钢  High Carbon Steel | GB/T 711 | 45  50 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| 高强钢  High Strength Steel | GB/T 3274  T/SSEA 0031 | Q420 | 1150-1580 | 0.8-1.9 |
| Q460 |
| Q500 |
| Q550 |
| Q690 |