热轧船体结构用钢板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 厚度规格，mm | 交货状态 | 执行标准 |
| A、B Z35 | 6～40 | AR | 九家船级社ABS、BV、CCS、DNV、KR、LR、NK、RINA、RS |
| 40～60 | NR |
| 40～60 | CR |
| D Z35 | 6～35 | AR |
| A、B 、D、E Z35 | 6～100 | TMCP |
| AH32、AH36 Z35 | 6～30 | AR |
| AH32、DH32、EH32、FH32AH36、DH36、EH36、FH36AH40、DH40、EH40、FH40Z35 | 6～40 | NR |
| AH32、DH32AH36、DH36 Z35 | 6～40 | CR |
| AH32、DH32、EH32、FH32AH36、DH36、EH36、FH36AH40、DH40、EH40、FH40Z35 | 6～100 | TMCP |
| AH40、DH40、EH40 BCAZ35 | 6～100 | TMCP |
| AH47、DH47、EH47 BCA Z35 | 6～100 | TMCP |
| FH43、FH47 Z35 | 6～60 | TMCP |
| AH/DH/EH/FH51AH/DH/EH/FH56Z35 | 6～60 | TMCP |
| CL-Ⅰ-2、CL-Ⅰ-3，CL-Ⅰ-4CL-Ⅱ-2、CL-Ⅱ-3，CL-Ⅱ-4CL-Ⅲ-2、CL-Ⅲ-3，CL-Ⅲ-4 | 6～40 | TMCP |
| 9Ni | 6～50 | QT | ABS、BV、CCS、DNV、KR、LR、NK、RINA |