热镀锌产品

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 特 征 |
| 镀层种类 | 纯锌 |
| 铝锌合金 |
| 镀层形式 | 纯锌双面镀层60～275g/m2，单面镀层30～137.5g/m2 |
| 铝锌合金镀层40～275 g/m2(双面镀) |
| 尺寸范围 | 钢带厚度：0.25～1.6mm；钢带宽度：900～1300mm |
| 钢种 | 冲压用钢：一般用、冲压用、深冲用、超深冲用、特超深冲用 |
| 冷成型用高强度钢：180～420MPa（屈服强度） |
| 结构用钢：220～350MPa（屈服强度） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牌号 | 规格 | 镀锌量g/m2 | 执行标准 | 产品主要用途 |
| 厚度t | 宽度w |
| 1 | DX51D | 0.3～1.6 | 900～1300 | 60～275 | Q/320582 YZL401JX/YZL C402-2018 | 折弯与成型用(一般商用) |
| 2 | S220GD+Z、S250GD+Z、S280GD+Z、S320GD+Z、S350GD+Z | 0.3～1.6 | 900～1300 | 60～275 | 结构级用 |
| 3 | DX51D+Z-E | 0.4～1.6 | 900～1300 | 60～275 | Q/320582 YZL401 | 家电一般用 |
| 4 | DX52D+ZDX53D+Z | 0.3～1.6 | 900～1300 | 60～275 | Q/320582 YZL401 | 家电深冲用 |
| 5 | SGCC | 0.3～1.6 | 900～1300 | 60～275 | Q/320582 YZL401 | 折弯与成型用(一般商用) |
| 6 | CS TypeACS TypeB | 0.3～1.6 | 900～1300 | 60～275 | Q/320582 YZL401 | 折弯与成型用(一般商用) |
| 7 | DX51D+AZS250GD+AZ | 0.3～1.6 | 900～1300 | 40～275 | GB/T 2518 | 建筑彩涂用镀铝锌 |