热处理船体及海洋工程结构用钢板

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 厚度规格，mm | 交货状态 | 执行标准 |
| A、B Z35 | 6～100 | N | 九家船级社  ABS、CCS、DNV、KR、LR、NK、BV、RINA、RS |
| D Z35 | 6～100 |
| E Z35 | 6～100 |
| AH32、AH36、AH40 Z35 | 6～100 | N |
| DH32、DH36、DH40 Z35 | 6～100 |
| EH32、EH36、EH40 Z35 | 6～100 |
| FH32、FH36、FH40 Z35 | 6～100 |
| A420、A460、A500、A550、A690Z35 | 6～100 | Q+T |
| D420、D460、D500、D550、D690 Z35 | 6～100 |
| E420、E460、E500、E550、E690 Z35 | 6～100 |
| F420、F460、F500、F550、F690 Z35 | 6～100 |
| A514 GrQ | 6～152.4 | Q+T | ABS、CCS |
| A517 GrQ | 6～177.8 | Q+T |