电镀锡产品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分 类 方 式 | 类 别 | 代 号 |
| 原钢板类型 | - | MR, L, D |
| 调质度 | - | T-2, T-2.5, T-3, T-3.5, T-4,T-4.5, T-5 |
| 退火方式 | 连续退火 | CA |
| 表面状态 | 光亮表面 | B |
| 石纹表面 | R |
| 银色表面 | S |
| 无光表面 | M |
| 表面处理方式 | 化学钝化 | CP |
| 电化学钝化 | CE |
| 低铬钝化 | LCr |
| 边部形状 | 直边 | SL |
| 镀锡量 | 等厚镀锡 | E |
| 差厚镀锡 | D或A |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牌号 | 规格 | | 执行标准 | 产品主要用途 |
| 厚度t | 宽度w |
| 1 | MR-T-2.5CA、MR-T-3CA、MR-T-3.5CA、MR-T-4CA、MR-T-4.5CA、MR-T-5CA | 0.17～0.40 | 800～1220 | GB/T 2520  JIS G 3303技术协议 | 食品罐、饮料罐、气雾罐、化工罐、杂罐 |
| 2 | MR-T-5CA-A、MR-T-4CA-N、  MRT3.5CA-Y、MR-T-4CA-Y、MR-T-5CA-Y、MR-T-4CA-P、MR-T-5CA-P、MR-T-5CA-B | 0.17~0.40 | 800～1220 | Q/320582  YZL 501 | 红牛饮料罐、奶粉罐、易开盖、蛋白饮料罐、八宝粥罐 |