冷轧产品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分类** | **牌号** | **产品主要用途** |
|
| 冷硬卷 | SPCC-1B、SPCC-1D、SPCD-1B、SPCD-1D、SPCE-1B、SPCE-1D | - |
| 冷轧低碳钢 | DC01 | 一般用 |
| DC03 | 冲压用 |
| DC04 | 深冲用 |
| DC05 | 特深冲用 |
| DC06 | 超深冲用 |
| 加磷高强钢 | P175 | 冲压用 |
| P205 | 一般用 |
| P250 | 结构用 |
| 烘烤硬化钢 | CR140BH | 深冲压用 |
| CR180BH | 深冲压用或冲压用 |
| CR220BH | 冲压用或一般用 |
| CR260BH | 一般用或结构用 |
| CR300BH | 结构用 |
| 药芯焊丝钢 | HS1、HS2、HS3 | 药芯焊丝用 |
| 碳素结构钢 | 08Al | 冲压用或一般用 |
| 10、20、30、40、50 | 结构用 |
| 高强度低合金钢 | HC260LA | 结构件 |
| HC300LA |
| HC340LA |
| HC380LA | 结构件、加强件 |
| HC420LA |
| 电池壳钢 | DCK | 汽车电池壳 |
| 热成型钢 | 1500HS | 汽车结构件 |
| 滑轨钢 | S245G | 滑轨用 |